## Slide 1: 多元系Zr基バルク金属ガラスの原子配列モデリング
氏名：渡部亮太
学籍番号：1W212427
ご指導教員：平田秋彦 教授

## Slide 2: 概要
1. 研究背景
バルク金属ガラス（BMG）は、金属が結晶化する前に急冷されることで、無秩序なガラス状態を形成する材料である。本研究では、Zr基バルク金属ガラスについて、単純な3元系と複雑な4元系に対する構造モデルを作成し、原子サイズ効果がガラス構造形成に及ぼす影響を調査する。
2. 計算方法
対象材料：,
シミュレーション方法；分子動力学シミュレーション(LAMMPS)
ポテンシャル：レナードジョーンズポテンシャル
3. 解析方法
二体分布関数解析, 構造因子解析, Voronoi多面体解析

## Slide 3: 背景
バルク金属ガラスとは
金属物質が結晶化するより早く冷却することで原子が無秩序に配列したガラス状態が得られる。Mg, La, Zr, Fe, Pdを基にした特定の合金は、比較的緩慢な冷却(0.001〜1000K/秒)によっても結晶化を回避でき、バルク状のガラス状態が得られる。これをバルク金属ガラスという。
Zr-Al-Ni-Cu
Cu-Zr-Al-Ag
バルク金属ガラスは原子サイズが異なる3~5種類の原子を含む必要がある。(confusion principle)
Ref) A Inoue, A Takeuchi, Acta Mater., 59 (2011) 2243-22267.
Zr基バルク金属ガラスにおいて、単純な3元系及び複雑な4元系に対する構造モデル作成を行い、バルク金属ガラスの構造モデリングにおける原子サイズ効果の影響を調べる。

## Slide 4: 計算方法
原子数
Zr : 4120
Ti : 1380
Be : 4500
レナードジョーンズポテンシャル
原子半径(Å)
Zr : 1.60
Ti : 1.46
Be: 1.13
Ref) O.N. Senkov, D.B. Miracle, Mater Res Bull, 36 (2001) 2183–2198
Zr-Zr：0
Zr-Ti：
Zr-Be：
Ti-Ti：
Ti-Be：
Be-Be：2.26
の条件
3000Kで平衡化 (T₁~T₂, 2.0× sec)
3000Kから300Kに冷却 (T₂～T₃, 2.7× K/s )
300Kで平衡化 (T₃～T₄, 2.0× sec)
MDシミュレーション(, 共通)
𝜀=1 (すべての原子ペア共通)

## Slide 5: 計算方法
Zr-Zr：0
Zr-Ti：
Zr-Cu：2.88
Zr-Be：
Ti-Ti：
Ti-Cu：2.74
Ti-Be：
Cu-Cu：2.56
Cu-Be：2.41
Be-Be：2.26
原子半径(Å)
Zr : 1.60
Ti : 1.46
Cu : 1.28
Be : 1.13
原子数
Zr：4120
Ti：1380
Cu : 2250
Be：2250
の条件
Zr-Zr：
Zr-Ti：
Zr-Cu：2.99
Zr-Be：
Ti-Ti：
Ti-Cu：2.86
Ti-Be：
Cu-Cu：2.56
Cu-Be：2.41
Be-Be：2.26
Zr-Zr：
Zr-Ti：
Zr-Cu：2.75
Zr-Be：
Ti-Ti：
Ti-Cu：2.63
Ti-Be：
Cu-Cu：2.56
Cu-Be：2.41
Be-Be：2.26
Ref) O.N. Senkov, D.B. Miracle, Mater Res Bull, 36 (2001) 2183–2198
Zr, Ti の原子サイズ 1.1倍
Zr, Ti の原子サイズ 0.9倍

## Slide 6: 計算結果 (二体分布関数, 構造因子)
・二体分布関数のグラフではBe-BeとTi-Beのピークだけ離れているが、これはBeの原子半径が残りの2つと比べて小さいためと考えられる。
・ の構造因子との構造因子を比較するとピーク位置がずれている。これはCu,Niが入っていないためと考えられる。
の構造因子S(Q)
の二体分布関数
Ref) X.hui et al., Acta Mater., 57 (2009) 376-391
Chart: Q[Å¯¹]
Chart: r[Å]

## Slide 7: 計算結果 (Voronoi多面体解析)
Chart: Voronoi Index
| <0 1 10 2> | <0 3 6 4> | <0 2 8 2> | <0 0 12 0> | <0 2 8 4> | <0 1 10 3> | <0 3 8 2> | <0 2 8 3>
 | 221 | 152 | 115 | 106 | 80 | 79 | 77 | 66
Ti中心
Chart: Voronoi Index
| <0 2 8 1> | <0 2 8 0> | <0 3 6 1> | <0 3 6 0> | <0 0 12 0> | <0 4 6 0> | <0 2 8 2> | <0 3 6 2>
 | 1104 | 953 | 787 | 533 | 472 | 377 | 336 | 239
Be中心
Chart: Voronoi Index
| <0 2 8 4> | <0 1 10 4> | <0 2 8 5> | <0 1 10 3> | <0 1 10 2> | <0 2 10 3> | <0 2 10 2> | <0 3 6 4>
 | 383 | 306 | 300 | 265 | 248 | 190 | 181 | 172
Zr中心
・多様なボロノイ多面体が分布していることから、この合金は単一の結晶構造ではなく、アモルファス構造を持っていることが分かる。
・特定のボロノイ多面体<0 0120>や
<0 3 6 4>が多数出現していることから、局所的な対称性や安定性を持っていると考えられる。

## Slide 8
計算結果 (二体分布関数)
Chart: r[Å]
Chart: r[Å]
Chart: r[Å]
Zr, Ti の原子サイズを1.1倍にするとCu, Be系のピーク位置が小さくなった。 Zr, Ti の原子サイズを0.9倍にするとピーク位置の順番が変わり構造が変化した。
の二体分布関数g(r)
の二体分布関数g(r) (Zr, Ti の原子サイズ1.1倍)
の二体分布関数g(r) (Zr, Ti の原子サイズ0.9倍)

## Slide 9: 計算結果 (構造因子)
基準となる構造因子では第1ピーク位置は実験値とおおよそ一致した。
Zr, Ti の原子サイズを1.1倍にするとピークの値が小さくなり実験値に近づいた。
Zr, Ti の原子サイズを0.9倍にするとピークの出方が鋭くなった。金属ガラスでなく、一部結晶構造をもったものと考えられる。
Chart: Q[Å¯¹]
Chart: Q[Å¯¹]
Chart: Q[Å¯¹]
の構造因子S(Q)
の構造因子S(Q) (Zr, Ti の原子サイズ1.1倍)
の構造因子S(Q) (Zr, Ti の原子サイズ0.9倍)
Ref) X.hui et al., Acta Mater., 57 (2009) 376-391

## Slide 10: 計算結果 ZrTiCuBe (Voronoi多面体解析)
Chart: Voronoi Index
| < 0 1 10 2 > | < 0 3 6 4 > | < 0 2 8 4 > | < 0 2 8 2 > | < 0 3 8 2 > | < 0 1 10 3 > | < 0 3 6 3 > | < 0 4 6 3 >
基準 | 604 | 469 | 317 | 270 | 265 | 247 | 237 | 231
Zr, Ti の原子サイズ1.1倍 | 600 | 352 | 311 | 227 | 280 | 310 | 192 | 201
Zr, Ti の原子サイズ0.9倍 | 133 | 426 | 66 | 160 | 117 | 39 | 189 | 200
Chart: Voronoi Index
| < 0 0 12 0 > | < 0 2 8 1 > | < 0 2 8 2 > | < 0 1 10 2 > | < 0 3 6 3 > | < 0 4 6 2 > | < 0 4 4 3 > | < 0 4 6 1 >
基準 | 236 | 214 | 157 | 117 | 109 | 97 | 90 | 84
Zr, Ti の原子サイズ1.1倍 | 153 | 117 | 168 | 193 | 112 | 96 | 34 | 34
Zr, Ti の原子サイズ0.9倍 | 48 | 61 | 79 | 33 | 55 | 104 | 98 | 47
Chart: Voronoi Index
| < 0 2 8 1 > | < 0 3 6 1 > | < 0 0 12 0 > | < 0 2 8 0 > | < 0 4 6 0 > | < 0 2 8 2 > | < 0 3 6 0 > | < 0 4 6 1 >
基準 | 609 | 332 | 331 | 303 | 218 | 161 | 137 | 135
Zr, Ti の原子サイズ1.1倍 | 548 | 413 | 229 | 456 | 260 | 63 | 296 | 122
Zr, Ti の原子サイズ0.9倍 | 183 | 95 | 110 | 21 | 47 | 129 | 5 | 158
Chart: Voronoi Index
| < 0 3 6 0 > | < 0 2 8 0 > | < 0 3 6 1 > | < 0 4 6 0 > | < 0 2 8 1 > | < 0 5 4 0 > | < 0 4 4 0 > | < 0 4 4 1 >
基準 | 810 | 463 | 449 | 285 | 249 | 231 | 172 | 109
Zr, Ti の原子サイズ1.1倍 | 1021 | 490 | 381 | 246 | 138 | 248 | 310 | 92
Zr, Ti の原子サイズ0.9倍 | 145 | 136 | 465 | 180 | 198 | 54 | 12 | 74
Zr中心
Ti中心
Cu中心
Be中心
・Zr, Ti の原子サイズを0.9倍にするとVoronoi多面体解析の結果に大きな違いがみられた。
・ Zr, Ti の原子サイズを0.9倍にすると正20面体関係のクラスタの減少した。
・ Zr, Ti の原始サイズを1.1倍にすると5角形面が増加し、構造因子は実験値に近づいた。
・Be中心のVoronoi多面体解析結果は基準としたときと原子間サイズを1.1倍にしたときとで大きな変化はみられなかった。
配位数14
配位数13
配位数10
配位数9

## Slide 11: 結言
本研究で得られた結果
・MDシミュレーションにおいて単純なLennard-Jonesポテンシャルを用い、3元系および4元系の構造因子、部分２体分布関数および、ボロノイ多面体を調べ、従来報告されているのX線回折実験との比較を行った。
→ はとある程度一致しているが、Cu,Niが入っていないため
異なる部分もある。
・ZrおよびTiの原子サイズを変化させ、構造因子、部分２体分布関数および、ボロノイ多面体を比較した。
→構造因子は ZrおよびTiの原子サイズを1.1倍にしたものが最も実験値を再現した。
→ボロノイ多面体解析ではZr, Ti, Cu, Be原子がそれぞれ異なる配位数の原子クラスターを形成していること、さら
に対応するボロノイ多面体には多くの5角形を含むことが示された。