## Slide 1: 金属ガラスにおける 局所構造と動的挙動
平田研究室所属
氏名：長 亮佑
学籍番号：1w202220-4
御指導教員：平田 秋彦 教授

## Slide 2
研究目的：金属ガラスの冷却過程における局所構造、特にガラス化した際について検討する
シミュレーション方法：
・分子動力学シミュレーション 条件：LAMMPS、eamポテンシャル、タイムステップ0.001fs
・Voronoi多面体解析
計算結果① 二体分布関数：
・Si-Si相関の第２ピークの分裂(右図の赤丸)
計算結果② Voronoi多面体解析：
・Si中心の<0 3 6 0>プリズム構造が支配的な多面体
・温度変化による構造変化(面共有、点共有の結合)を確認
計算結果③ Si原子の動的挙動：
・温度変化によるSi原子(同一ID)のガラス転移点をまたぐ不均一な動的挙動
Chart: r(Å)
Si-Si相関
Si-Si相関の二体分布関数
冷却後の面共有と点共有の結合構造

## Slide 3
ガラス化とは
1960年、Au-Si合金を液体急冷するとガラス（アモルファス）状態が得られ、金属においても非晶質が形成できることが示された。
金属ガラスは他の金属材料と比較して、高い引張強度、硬度、非常に均一で優れた機械的特性をもつ。
従来研究：ガラス化と金属ガラス
Debenedetti & Stillinger,
Nature 410, 259-267 (2001)
金属ガラスとは
液体を冷却した際に、速い冷却速度や特別な組成などの条件下で、結晶化を回避して無秩序な原子配列の状態が低温側で得られる現象。液体とは異なるガラス特有の局所構造について研究が進められている。
ガラス化の模式図

## Slide 4
研究目的
・本研究では、合金に着目し、その特徴や冷却過程における局所構造ついて詳しく調べることを目的とする。
・特に、液体からガラス化した際の構造変化について検討する。
従来研究：Pd-Si金属ガラスの構造
Pd-Si金属ガラス
Duwezらが、Pd-Si合金が、15~23%のSiの組成範囲で得られることを発見した。
・二元系でありながら高いガラス形成能を示し、バルク状の金属ガラスが得られるとの報告もある。
・古くから実験・理論の両面から構造解析が行われており、Si原子を中心としたトリゴナル・プリズム局所構造から成るネットワークであると考えられている。
・有名な構造モデルとして、Gaskellによるものがある。
GaskellによるPd-Siの手作りモデル
Gaskell, J. Non-cryst. Solids 32, 207-224 (1979).

## Slide 5
の原子
3000Kで平衡化
300Kまで冷却
(/s、1.0K/s)
300Kで緩和
データ出力
300K毎にデータを出力
研究方法
ソフト：LAMMPS
ポテンシャル：EAM(Embedded Atom Model) 時間ステップ：0.001 fs
分子動力学シミュレーション
Voronoi解析
合金に存在するVoronoi多面体の割合をVoronoi 指数毎に表示する解析方法
Voronoi多面体：ある中心原子から回りの原子へ向かうベクトルの垂直二等分面からなる多面体
Voronoi指数：多面体の形を表わすために、指数<n3,n4,n5,n6…>が使用されている
シミュレーションの温度変化遷移図
Chart: 温度(K)
 | 3000 | 3000 | 3000 | 2700 | 2400 | 2100 | 1800 | 1500 | 1200 | 900 | 600 | 300 | 300 | 300

## Slide 6
計算結果
構造因子S(Q)（報告されている実験との比較）
中性子構造因子S(Q) (/s)
ref)鈴木謙爾, 日本結晶学会誌22 (1980)33-35
中性子構造因子S(Q)（従来報告、実験）
・液体と比較してガラス（アモルファス）では第1ピークが高く、第2ピークに肩が形成される。
Chart: Q (Å-1)

## Slide 7
計算結果
Pd-Pd, Pd-Si, Si-Si部分二体分布関数 （ 冷却）
・第一ピークが最も高い
・低温になるにつれ、Si-Si相関にて4Åを超えた付近でピークの分裂が顕著
・Pd-Pd, Pd-Siにおいても、低温になるにつれ、第2ピークの分裂
Chart: r(Å)
Si-Si
Chart: r(Å)
Pd-Si
Chart: r(Å)
Pd-Pd

## Slide 8
計算結果
・配位数12のPd中心クラスターは増加傾向
・Pd中心クラスターでは0.1に満たない割合のため、代表的といえるものはない
・Si中心は<0 3 6 0>が過半数程度を占める支配的な構造である
Chart: Voronoi指数
| <0 2 8 1> | <0 2 8 2> | <0 3 6 3> | <0 4 6 2> | <0 1 10 2> | <0 4 6 1> | <0 0 12 0> | <0 3 6 4> | <0 3 8 1> | <0 3 6 2>
300K | 0.086875 | 0.084062 | 0.073438 | 0.056875 | 0.05 | 0.042813 | 0.03625 | 0.035 | 0.032188 | 0.031563
600K | 0.098437 | 0.070625 | 0.065 | 0.044375 | 0.035625 | 0.035937 | 0.03625 | 0.025313 | 0.027187 | 0.045
900K | 0.061562 | 0.066875 | 0.055938 | 0.04 | 0.045 | 0.018437 | 0.023125 | 0.040938 | 0.024375 | 0.029063
1200K | 0.025937 | 0.046562 | 0.047813 | 0.035312 | 0.029687 | 0.01125 | 0.014687 | 0.050625 | 0.013125 | 0.015938
1500K | 0.079687 | 0.039688 | 0.043125 | 0.025937 | 0.0096875 | 0.031563 | 0.00875 | 0.012812 | 0.010313 | 0.041875
Chart: Voronoi指数
| <0 3 6 0> | <0 2 8 0> | <0 4 4 0> | <0 5 4 0> | <0 3 6 1> | <0 4 6 0> | <0 4 4 1> | <0 6 2 0> | <0 4 4 2> | <1 2 5 2>
300K | 0.485 | 0.1075 | 0.1025 | 0.095 | 0.06375 | 0.04375 | 0.0175 | 0.015 | 0.00625 | 0.00625
600K | 0.40625 | 0.135 | 0.0625 | 0.08 | 0.0675 | 0.0675 | 0.0125 | 0.00625 | 0.0125 | 0.02375
900K | 0.37 | 0.12625 | 0.06 | 0.0575 | 0.08375 | 0.05125 | 0.02875 | 0.00875 | 0.02 | 0.02375
1200K | 0.2525 | 0.075 | 0.08875 | 0.03375 | 0.06375 | 0.02125 | 0.02625 | 0.00375 | 0.0125 | 0.04125
1500K | 0.26125 | 0.065 | 0.1475 | 0.03375 | 0.08875 | 0.0225 | 0.04625 | 0.01375 | 0.03 | 0.015
Si中心
Pd中心
Voronoi多面体解析（冷却速度： /s ）
<0 2 8 1>のクラスター構造
<0 3 6 0>のクラスター構造
Ref)Y. Q. Cheng et al, Progress in Materials Science 56 (2011) 379-473
Ref)Y. Q. Cheng et al, Progress in Materials Science 56 (2011) 379-473

## Slide 9
計算結果
・Siを中心とするプリズム構造が、4.0Å付近では面共有、4.6Å付近では点共有で結合している。
・冷却にともない、このような２つの特徴的な連結が形成される。
4.004Å
4.816Å
4.662Å
3.609Å
3.818Å
冷却速度： /s 、 温度： 300K

## Slide 10
1230K→425Kへの冷却過程におけるSi（同一ID）の変位量分布
５Å程度の短距離の変位と35Å程度の長距離の変位に分けられ、不均一な動的挙動。
計算結果
ガラス転移をまたいだ構造変化におけるSi原子の変位量

## Slide 11
本研究で得られた結果
結言
・MDシミュレーションを行い、 Pd-Si系金属ガラスの温度変化による局所構造の変化について調べた
・Pd-Pd, Pd-Si相関とは異なり、Si-Si相関では第2ピークに相当する主ピークのみが見られた。また、Si-Siの主ピークとPd-Pd, Pd-Siの第2ピークは冷却過程において分裂する様子が見られた
・温度毎におけるVoronoi指数の割合を調べ、Si中心では<0 3 6 0>のプリズム構造が支配的な構造を持っていることがわかった。
・プリズム構造(Si中心)は冷却に伴い、2種類の連結の仕方（面共有および点共有）に分かれ、これが2体分布関数の分裂と関係する。
・Si原子はガラス転移をまたいで不均一な動的挙動を示す。